全铝合金厕所隔断

1.主材；采用专用全铝合金板材壁厚厚度为1.0mm板材高强度，高钢性，屈服极限：≥230MPa；抗拉强度：≥300MPa；伸长率≥30%。

2.工序；表面平整光滑经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十工位。

3.表面处理：采用零甲醛品牌涂料，整体表面材料全封闭自动化用静电喷涂，经阳级氧化处理，不易褪色硬度强,具有耐腐蚀、防尘、阻燃、防静电、防污、耐磨、防潮的功能；对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味、不含金属及有机挥发物。

4.五金配件；公共卫生专用五金配件。

5.颜色；按照色板颜色选择。